Tehniskā specifikācija, saskaņā ar standarta LVS EN 14961-1:2010(E) normatīviem

|  |  |
| --- | --- |
| Šķeldas parametri | Daudzums masā |
| Izmēri (P), P100   * pamata frakcijas   16≤P≤100 mm | ≥75% |
| * smalkās frakcijas   P<3,15 mm | ≤4% |
| * rupjās frakcijas   200<P<350 mm | ≤6% |
| Pelni, A3.0 | ≤ 1,2 % |
| Mitruma saturs, M55 | 38-52% |
| Sastāvs | Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (ledus, akmeņi, grunts, smilts, metāla priekšmeti u.c.), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu un citu mehānismu vai iekārtu apstāšanos un bojājumus. Nav pieļaujama šķeldas piegāde ar ķīmiskas piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finiera, skaidu plašu u.c. atkritumi) un zaļo biomasu (skujas, lapas,zari u.c.). Vienā autokravā piegādātai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai. |
| Izcelsme | ES |